Питання до курсу "Вибрані розділи неорганічного матеріалознавства"

Тема: Інтерпретація та побудова квазіподвійних фазових діаграм.

Базові поняття:
Фаза
Компонент
Сполука
Конгруентний та інконгруентний характер плавлення
Твердий розчин та його типи
Ступені вільності
Правило фаз Гіббса
Фазова діаграма
Подвійні системи
Основні типи подвійних систем:
Діаграма стану з необмеженою розчинністю
Діаграма стану з евтектичною взаємодією
Діаграма стану з перитектичною взаємодією
Діаграма стану з сполукою, що конгруентно плавиться
Діаграма стану з монотектичною взаємодією
Діаграма стану з синтактичною сполукою
Процеси, що відбуваються у квазіподвійних системах:
Евтектичний
Перитектичний
Евтектоїдний
Перитектоїдний
Монотектичний
Синтектичний
Фазові поля на діаграмах зазначених типів. 
Принципи побудови фазових діаграм. 
Трикомпонентні системи. 
Нанесення фаз на координатний трикутник. 
Квазіподвійні та взаємні системи у трьохкомпонентних системах. 

1. Позначте фазові поля наведеної фазової діаграми, для сполук наведіть формули та розрахуйте масові частки елементів)
[image: &Rcy;&iecy;&zcy;&ucy;&lcy;&softcy;&tcy;&acy;&tcy; &pcy;&ocy;&shcy;&ucy;&kcy;&ucy; &zcy;&ocy;&bcy;&rcy;&acy;&zhcy;&iecy;&ncy;&softcy; &zcy;&acy; &zcy;&acy;&pcy;&icy;&tcy;&ocy;&mcy; "phase diagrams for binary alloys"]



2. На основі наведених даних побудуйте фазову діаграму системи Ag-Gd: температура плавлення Ag - 962°C, a Gd - 1313°C, у системі утворюються дві інтерметалічні сполуки, що плавляться конгруентно: Ag3Gd і AgGd при 975 і 1100°C, відповіднотa Ag2Gd сполука, шо утворюється по перитектичній реакції: L+Ag3Gd↔Ag2Gd при 830°C. У евтектичних точках вмістGdу атомних відсотках та темератури плавлення: 11% (805°C), 37% (825°C), 77%(790°C).


[image: &Pcy;&ocy;&vcy;’&yacy;&zcy;&acy;&ncy;&iecy; &zcy;&ocy;&bcy;&rcy;&acy;&zhcy;&iecy;&ncy;&ncy;&yacy;]

У трьохкомпонентній системі формуються наступні сполуки: AB, AC2, B2C3, AB7C9, AB2C4, A2B2C7. Позначте їх у концентраційному трикутнику. у яких бінарних системах вони утворюються. Проведіть тріангуляцію системи. Визначте склад тріангуляційних точок. Розрахуйте молярні співвідношення вихідних компонентів при синтезі тернарних сполук із елементарних та бінарних компонентів, а також маси наважок при синтезі загальною масою 3 грами.
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Ïèòàííÿ äî êóðñó "Âèáðàí³ ðîçä³ëè íåîðãàí³÷íîãî ìàòåð³àëîçíàâñòâà"

 

 

Òåìà: ²íòåðïðåòàö³ÿ òà ïîáóäîâà êâàç³ïîäâ³éíèõ ôàçîâèõ ä³àãðàì.

 

 

Áàçîâ³ ïîíÿòòÿ:

 

Ôàçà

 

Êîìïîíåíò

 

Ñïîëóêà

 

Êîíãðóåíòíèé òà ³íêîíãðóåíòíèé õàðàêòåð ïëàâëåííÿ

 

Òâåðäèé 

ðîç÷èí òà éîãî òèïè

 

Ñòóïåí³ â³ëüíîñò³

 

Ïðàâèëî ôàç Ã³ááñà

 

Ôàçîâà ä³àãðàìà

 

Ïîäâ³éí³ ñèñòåìè

 

Îñíîâí³ òèïè ïîäâ³éíèõ ñèñòåì:

 

Ä³àãðàìà ñòàíó ç íåîáìåæåíîþ ðîç÷èíí³ñòþ

 

Ä³àãðàìà ñòàíó ç åâòåêòè÷íîþ âçàºìîä³ºþ

 

Ä³àãðàìà ñòàíó ç ïåðèòåêòè÷íîþ âçàºìîä³ºþ

 

Ä³àãðàìà ñòàíó ç ñïîëóêîþ, ùî êî

íãðóåíòíî ïëàâèòüñÿ

 

Ä³àãðàìà ñòàíó ç ìîíîòåêòè÷íîþ âçàºìîä³ºþ

 

Ä³àãðàìà ñòàíó ç ñèíòàêòè÷íîþ ñïîëóêîþ

 

Ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó êâàç³ïîäâ³éíèõ ñèñòåìàõ:

 

Åâòåêòè÷íèé

 

Ïåðèòåêòè÷íèé

 

Åâòåêòî¿äíèé

 

